Торговая сеть ПЕНОФОЛ™

ООО «Регент-Самара-Строй»

г. Самара, ул. Авроры, 110, оф 328.

тел./факс (846) 279-48-59 (многоканальный)

Теплоизоляция из пенополиуретана «Регент»™

Технические и физико-механические свойства ППУ.   Основные преимущества (ППУ) систем.

•плотность – 40-60 кг/м³                                                     •самая низкая теплопроводность;

•допустимая нагрузка – 1,93 кг/м³                                     •низкое водопоглащение;

•коэффициент теплопроводности – 0,025 Вт/мК             •высокая химическая стойкость;

•паропроницаемость – 0,05 мг(М*ч*Па)                           •высокая устойчивость к гниению, плесни

•водопоглащение за 24 ч. – 0,1-0,2 кг/м³                           •и микроорганизмам;

•содержание закрытых пор – 95%                                      •высокая адгезия к строительным материалам;

•пожаростойкость – Г2-Г3                                                  •высокая износостойкость;

•долговечность – не менее 30 лет;                                     •экологически чистые, не имеют запаха, не выделяют

•температура применения от -100˚С до +150˚С.              • вредных веществ.

| Плиты теплоизоляционные | Толщина плиты, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Плотность Р1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Без покрытия | 454 | 507 | 589 | 674 | 839 | 1080 | 1320 |
| Бумага с двух сторон | * | * | * | * | * | * | * |
| Одностороннее фольгирование | * | * | * | * | * | * | * |
| Двухстороннее фольгирование | * | * | * | * | * | * | * |
| Одностороннее фольгирование-армофол | * | * | * | * | * | * | * |
| Двухстороннее фольгирование-армофол | * | * | * | * | * | * | * |
| Одностороннее покрытие стеклопластиком | * | * | * | * | * | * | * |
| Двухстороннее покрытие стеклопластиком | * | * | * | * | * | * | * |
| Плотность Р2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Без покрытия | * | * | * | * | * | * | * |
| Бумага с двух сторон | * | * | * | * | * | * | * |
| Одностороннее фольгирование | * | * | * | * | * | * | * |
| Двухстороннее фольгирование | * | * | * | * | * | * | * |
| Одностороннее покрытие-армофол | * | * | * | * | * | * | * |
| Двухстороннее покрытие-армофол | * | * | * | * | * | * | * |
| Одностороннее покрытие стеклопластиком | * | * | * | * | * | * | * |
| Двухстороннее покрытие стеклопластиком | * | * | * | * | * | * | * |

Стандартные размеры плит 1 х 1,4 м,

возможны другие размеры: 1,2 х L ( L до 6 м).

Для лучшей стыковки плиты могут быть выполнены в четверть. Стоимость панелей с четвертями на 20 рублей дороже ( за 1 штуку).

Заказы на нестандартные размеры плит рассматриваются в индивидуальном порядке.

Заказы на плиты с различным покрытием рассматриваются в индивидуальном порядке.

Продукция полностью сертифицирована

Существует гибкая система скидок. Рассмотрим любые предложения, будем рады видеть в Вас наших партнёров и клиентов.